Tel 82-2-675-5700 Fax 82-2- 675-0576

mailto:tmc@tmc.co.kr

home-page;http://tmc.co.kr/

Analytical Report of Titanium Dioxide (Anatase TMC-A100)

Physical  properties

Formula              TiO2

Molecular weight       79. 9

Appearance           White Powder

Screen Size           325 mesh. 99.99% pass.

##### Specification (lot no. 0208262 )

|  | Unit | Guaranteed Analysis | Typical Anaylsis |
| --- | --- | --- | --- |
| TiO2 | % | 98.5 % min | 98.6 % |
| Fe2O3 | % | 0.01 max | 0.007 % |
| H2O | % | 0.30 max | 0.30 % |
| Whiteness | % | 97.00 min | 99.2 % |
| Oil Absorption | cc/100g | 22 max | 20 |
| Particle Size | μ | 0.30 | 0.30 |
| Lightening Power | % | 105 | 106 % |
| Ignition Loss | % | 0.3 max | 0.27 % |
| Matter soluble in Water | % | 0.6 max | 0.3 % |
| pH |  | 7.0±0.5 | 7.0 |
| CHROMA |  | CR 1.5 ~ CB 1.5 | CM |
| Dispersion rate( in water) | % | 70.0 min. | 74.9 % |

Test and Inspector

----------------------------------------

Shim-yeon WHANG / manager

TMC Co.,Ltd  R&D Dept.