Tel 82-2-2675-5700 Fax82-2-2675-0576

mailto:tmc@tmc.co.kr

home-page;http://tmc.co.kr/

Copper Sulfate Pentahydrate

Physical  properties

Formula         	   CuSO4.5H2O

Molecular weight       	   249.68

Bulk density         	   1.1~1.3 g/cm3

Appearance         	   Sky blue , Crystal

##### Specification

Assay               	   Min. 98(%)

Moisture            	   2.0% max

PH(1%20℃)         	   3.7 ~ 4.5

water Insoluble Matter   	   Max. 0.01(%)

Copper(Cu)             	   Min. 24.9(%)

Chloride(Cl)            	   Max. 0.003(%)

As                      	   Trace

Ni                     	   Max. 0.001 (%)

Cd                    	   Max. 0.0005(%)

Fe                     	   Max. 0.001(%)

Zn                     	   Max. 0.0005(%)

Cr                   	   Max. 0.0005(%)

Pb                     	   Max. 0.001(%)

Packing

25Kg, Kraft paper bag, Inner Polyethylene film