Tel 82-2-2675-5700 Fax 82-2- 2675-0576

mailto:tmc@tmc.co.kr

home-page;http://tmc.co.kr/

Specification of Meta Titanoic Acid (MTA)

Physical  properties

| Formula |  | TiO(OH)2, H2TiO3, TiO2.nH2O |
| --- | --- | --- |
| Molecular weight |  | 97. 9 ~ |
| Appearance |  | White powder |
| Crystallinity |  | Anatase |
| Particle size(average) |  | 1 ㎛ |

Specification

| TiO2 content |  | 94 % min |
| --- | --- | --- |
| P2O5 |  |  | 0.1 % max |
| Fe2O3 |  |  | 0.1 % max |
| Nb2O5 |  |  | 0.1 % max |
| SO3 |  |  | 4~5 % max |
| Moisture at 105'C |  |  | 8 % max |
| Iginition Loss(at 900'C) |  |  | 21 % max |
| Oil absorption |  |  | 45 g/100cc min |
| Whiteness |  |  | 90 min |
| Specific surface area |  |  | 250 ㎡/g min |
| others(Ca, K, Si,) |  |  | 0.2 % max |

Package

25kg, 1 Ton  Jumbo / PP Woven inner PE coating and PE liner(2 layer)