Tel 82-2-2675-5700 Fax 82-2- 2675-0576

mailto:tmc@tmc.co.kr

home-page;http://tmc.co.kr/

Titanium Dioxide (TMC BA-100), Anatase

Physical  properties

Formula              TiO2

Molecular weight       79. 9

Appearance           White Powder

Screen Size           325 mesh. 99.90% pass.

##### Specification

| Component | Unit | Guaranteed Analysis |
| --- | --- | --- |
| TiO2 | % | 98.5 % min |
| Fe2O3 | % | 0.01 % max |
| H2O | % | 0.30 % max |
| Residue(325 mesh) | % | 0.10 % max |
| Whiteness | % | 97.00 % min |
| Oil Absorption | cc/100g | 22 max |
| Particle Size | μm | 0.33 |
| Lightening Power | % | 105 |
| Ignition Loss | % | 0.3 % max |
| Matter soluble in Water | % | 0.6 max |
| pH |  | 7.0~7.4 |
| CHROMA |  | CB0.5~CR0.5 |
| Dispersion rate( in water) | % | 70.0 % min |
| Lead (Pb) | ppm | 20 |
| Cadmium(Cd) | ppm | 10 |
| Arsenic (As) | ppm | 2 |

Packing

25kg  Paper bag, or  500 kg Jumbo bag.