

82-2-675-5700 fax 675-0576

mailto : tmc@tmc.co.kr

homepage ; <http://tmc.co.kr/>



**Tri Basic Copper Chloride**

***Specification***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Item | Unit | Specification |
| Copper(Cu) Content | Min % | 58 |
| Moisture | % | 0.05 |
| Lead(Pb) Content | Max % | 0.004 |
| Arsenic(As) Content | Max % | 0.003 |
| Cadmium(Cd) Content | Max % | 0.001 |
| Mercury(Hg) Content | Max % | 0.00002 |

***Packing***

- 25kg, Kraft paper bag, Inner Polyethylene film.

**-** 1,000kg Ton bag